ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ВЫСОТОЙ 400 мм ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 27215-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ВЫСОТОЙ 400 мм ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Технические условия Reinforced concrete ribbed floor slabs of 400 mm depth for industrial buildings. Specifications | ГОСТ 27215-87 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные ребристые плиты высотой 400 мм, изготовляемые из тяжелого или легкого бетона и предназначенные для перекрытий производственных зданий промышленных предприятий и сооружений различного назначения с шагом несущих конструкций 6 м.

Плиты изготовляют по рабочим чертежам серий 1.442.1-1, 1.442.1-2 и применяют:

для отапливаемых зданий и сооружений;

для неотапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40 °С включ.;

в условиях систематического воздействия технологических температур до 50 °С включ.;

при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия газообразных сред на железобетонные конструкции;

для зданий и сооружений с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включ.

Допускается применять плиты в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С, а также в условиях систематического воздействия технологических температур выше 50 °С при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией конкретного здания или сооружения (согласно СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.03.04-84) и указанных в заказе на изготовление плит.

# 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Плиты в зависимости от способа их опирания на ригели каркаса здания или сооружения подразделяют на два типа:

1П - с опиранием на полки ригелей;

2П -с опиранием на верх ригелей.

Плиты типа 1П предусмотрены восьми типоразмеров (1П1-1П8), типа 2П-одного типоразмера (2П1);

1.2. Форма и основные размеры плит должны соответствовав указанным на черт. 1-4 и в табл. 1.

Марки плит и их основные параметры приведены в табл. 2.

Допускается изготовлять плиты типоразмеров 1П1-1П6 с вутами в местах сопряжения продольных и торцевых ребер согласно рабочим чертежам на эти плиты.

1.3. Плиты типоразмеров 1П1-1П6 и 2П1 изготовляют с напрягаемой продольной арматурой, типоразмеров П17 и 1П8 - с ненапрягаемой продольной арматурой.

1.4. В случаях, предусмотренных проектной документацией конкретного здания или сооружения, плиты могут иметь проемы, отверстия, вырезы в полках, углубления на наружных гранях продольных ребер для устройства бетонных шпонок между смежными плитами, а также дополнительные закладные изделия.

1.5. Буквенно-цифровые группы в марках плит, приведенных в табл 2. содержат следующие обозначения основных характеристик плит:

первая группа - типоразмер плиты (п. 1.2);

вторая группа - несущая способность плиты, класс арматурной стали (для предварительно напряженных плит), вид бетона (Т - тяжелый бетон, П - легкий бетон) ;

третья группа - показатель проницаемости бетона (П - пониженная проницаемость) и конструктивные особенности плиты типоразмера 2П1:

1 - для плит с дополнительными закладными изделиями; 2 - для плит с вырезами с двух сторон по 210 мм; 3 - для плит с вырезами с одной стороны 210 мм, с другой - 700 мм.

Пример условного обозначения (марки) плиты типоразмера 1П3, первой по несущей способности, с напрягаемой арматурой класса Ат-VСК, изготовляемой из тяжелого бетона, предназначенной для эксплуатации при слабоагрессивной степени воздействия газообразной среды:

1П3-1АтVСКТ-П

То же, плиты типоразмера 2П1, третьей по несущей способности, с напрягаемой арматурой класса Ат-VI, изготовляемой из легкого бетона, с дополнительными закладными изделиями у температурного шва или торца:

2П1-3Ат- VIП-1

ПЛИТЫ ТИПА 1П

Плиты типоразмеров 1П1 и 1П2

Плиты типоразмеров 1П3-1П6

Плиты типоразмеров 1П7 и 1П8

Черт. 1

ПЛИТЫ ТИПА 2П

Плиты типоразмера 2П1 рядовые и рядовые у торца или температурного шва здания или сооружения

Плиты типоразмера 2П1 межколонные

Плиты типоразмера 2П1 межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения

Черт. 2

Черт. 3

Черт. 4

Таблица 1

| Типоразмер | Размеры плиты, мм | Масса плиты | Назначение плиты |
| --- | --- | --- | --- |
| плиты | Длина l | Ширина b | (справочная, т) |  |
| 1П1 1П3 | 5550 | 2985 1485 | 4,73(3,8) 2,20(1,8) | Рядовые и межколонные; рядовые и межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |
| 1П5 1П7 |  | 935 740 | 1,70(1,4) 1,50(1,2) | Межколонные |
| 1П2 1П4 | 5050 | 2985 1485 | 4,35(3,5) 2,10(1,7) | Рядовые и межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |
| 1П6 1П8 |  | 935 740 | 1,60(1,3) 1,37(1,1) | Межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |
|  |  |  | 2,40(1,9) | Рядовые; рядовые у торца или температурного шва здания или сооружения |
| 2П1 | 5950 | 1485 | 2,30(1,8) | Межколонные |
|  |  |  | 2,20(1,8) | Межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |

Примечание. Масса плиты приведена для тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м3, а в скобках - для легкого бетона средней плотности 2000 кг/м3.

Таблица 2

| Класс напрягаемой арматуры | Марка плиты, изготовленной из бетона | Равномерно распределенная нагрузка на плиту, кПа (кгс/м2), при коэффициенте надежности по нагрузке | Марка бетона по прочности на сжатие | Расход материалов на плиту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тяжелого | легкого | (f = 1 | (f > 1 |  | Бетон, м3 | Сталь, кг |
| Плиты типоразмера 1П1 рядовые, межколонные, рядовые и межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |
| Ат-VI | 1П1-1АтVIT 1П1-2АтVIT 1П1-3АтVIT 1П1-4АтVIT 1П1-5АтVIT | 1П1-1АтVIП 1П1-2АтVIП 1П1-3АтVIП - - | 3,5(360) 15,5(1585) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) | 4,4(450) 18,4(1875) 21,3(2.175) 27,2(2775) 32,4(3300) | М350 М350 М400 М500 М500 |  | 91,2 117,4 137,5 173,1 224,4 |
| Ат-V | 1П1-1АтVT 1П1-2АтVT 1П1-3АтVT 1П1-4АтVT 1П1-5АтVT | 1П1-1АтVП 1П1-2АтVП 1П1-3АтVП 1П1-4АтVП 1П1-5АтVП | 4,4(445) 16,4(1670) 21,2(2160) 25,9(2645) 28,4(2900) | 5,4(550) 19,4(1975) 25,2(2575) 31,1(3175) 34,1(3475) | М250 М300 М350 М350 М400 |  | 97,2 126,6 147,9 184,7 242,8 |
| Ат-VСК | 1П1-1АтVСКT-П 1П1-2АтVСКT-П 1П1-3АтVСКT-П 1П1-4АтVСКT-П 1П1-5АтVСКT-П | 1П1-1АтVСКП-П 1П1-2АтVСКП-П 1П1-3АтVСКП-П - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,0(2750) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,6(2100) 26,5(2700) 32,4(3300) | М250 М300 М350 М450 М450 | 1,89 | 97,2 126,6 150,0 192,0 250,1 |
| А-IV | 1П1-1АIVT 1П1-2АIVT 1П1-3АIVT 1П1-4АIVT 1П1-5АIVT | 1П1-1АIVП 1П1-2АIVП 1П1-3АIVП 1П1-4АIVП 1П1-5АIVП | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 21,2(2160) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 28,4(2900) 27,0(2750) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 25,2(2575) 20,6(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 34,1(3475) 32,4(3300) | М200 М250 М300 M350 M350 |  | 97,2 137,0 161,6 210,8 270,9 |
| Плиты типоразмера 1П2 рядовые и межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |
| Ат-VI | 1П2-1АтVIT 1П2-2АтVIT 1П2-3АтVIT 1П2-4АтVIT 1П2-5АтVIT | 1П1-1АтVIП 1П1-2АтVIП 1П1-3АтVIП - - | 3,5(360) 15,5(1585) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) | 4,4(450) 18,4(1875) 21,3(2.175) 27,2(2775) 32,4(3300) | М350 М350 М400 М500 М500 |  | 84,8 101,4 119,2 151,6 193,1 |
| Ат-V | 1П2-1АтVT 1П2-2АтVT 1П2-3АтVT 1П2-4АтVT 1П2-5АтVT | 1П1-1АтVП 1П1-2АтVП 1П1-3АтVП 1П1-4АтVП 1П1-5АтVП | 4,4(445) 16,4(1670) 21,2(2160) 25,9(2645) 28,4(2900) | 5,4(550) 19,4(1975) 25,2(2575) 31,1(3175) 34,1(3475) | М250 М300 М350 М350 М400 |  | 84,8 109,0 127,6 161,2 208,3 |
| Ат-VСК | 1П2-1АтVСКT-П 1П2-2АтVСКT-П 1П2-3АтVСКT-П 1П2-4АтVСКT-П 1П2-5АтVСКT-П | 1П2-1АтVСКП-П 1П2-2АтVСКП-П 1П2-3АтVСКП-П - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,0(2750) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,6(2100) 26,5(2700) 32,4(3300) | М250 М300 М350 М450 М450 | 1,74 | 84,8 109,0 129,7 168,5 215,6 |
| А-IV | 1П2-1АIVT 1П2-2АIVT 1П2-3АIVT 1П2-4АIVT 1П2-5АIVT | 1П2-1АIVП 1П2-2АIVП 1П2-3АIVП 1П2-4АIVП 1П2-5АIVП | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 21,2(2160) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 28,4(2900) 27,0(2750) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 25,2(2575) 20,6(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 34,1(3475) 32,4(3300) | М200 М250 М300 M350 M350 |  | 90,4 117,4 139,3 178,9 232,1 |
| Плиты типоразмера 1П3 рядовые, межколонные, рядовые и межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |
| Ат-VI | 1П3-1АтVIT 1П3-2АтVIT 1П3-3АтVIT 1П3-4АтVIT 1П3-5АтVIT 1П3-6АтVIT | 1П3-1АтVIП 1П3-2АтVIП 1П3-3АтVIП - - - | 3,5(360) 15,5(1585) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) 33,9(3455) | 4,4(450) 18,4(1875) 21,3(2.175) 27,2(2775) 32,4(3300) 40,2(4100) | М350 М350 М400 М500 М500 М500 |  | 45,5 59,3 68,9 87,6 114,8 142,0 |
| Ат-V | 1П3-1АтVT 1П3-2АтVT 1П3-3АтVT 1П3-4АтVT 1П3-5АтVT 1П3-6АтVIT 1П3-7АтVIT | 1П3-1АтVП 1П3-2АтVП 1П3-3АтVП 1П1-4АтVП 1П3-5АтVП - - | 4,4(445) 16,4(1670) 21,2(2160) 25,9(2645) 30,9(3150) 36,2(3690) 44,1(4495) | 5,4(550) 19,4(1975) 25,2(2575) 31,1(3175) 37,0(3775) 42,9(4375) 52,7(5375) | М250 М300 М350 М350 М400 М450 М500 | 0,9 | 48,5 63,9 74,1 93,4 124,0 152,4 168,9 |
| Ат-VСК | 1П3-1АтVСКT-П 1П3-2АтVСКT-П 1П3-3АтVСКT-П 1П3-4АтVСКT-П 1П3-5АтVСКT-П 1П3-6АтVСКT-П 1П3-7АтVСКT-П | 1П3-1АтVСКП-П 1П3-2АтVСКП-П 1П3-3АтVСКП-П - - - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,0(2750) 33,9(3455) 41,8(4265) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,6(2100) 26,5(2700) 32,4(3300) 40,2(4100) 50,0(5100) | М250 М300 М350 М450 М450 М500 М500 |  | 48,5 63,9 74,1 93,4 124,0 152,4 168,9 |
| А-IV | 1П3-1АIVT 1П3-2АIVT 1П3-3АIVT 1П3-4АIVT 1П3-5АIVT 1П3-6АIVT 1П3-7АIVT | 1П3-1АIVП 1П3-2АIVП 1П3-3АIVП 1П3-4АIVП 1П3-5АIVП - - | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 21,2(2160) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 30,9(31500) 27,0(2750) 36,2(3690) 33,9(3455) 44,1(4495) 41,8(4265) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 25,2(2575) 20,6(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 37,0(3775) 32,4(3300) 42,9(4375) 40,2(4100) 52,7(5375) 50,0(5100) | М200 М250 М300 M350 M350 М450 М500 |  | 48,5 69,1 79,9 102,8 134,4 164,0 187,7 |
| Плиты типоразмера 1П4 рядовые и межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |
| Ат-VI | 1П4-1АтVIT 1П4-2АтVIT 1П4-3АтVIT 1П4-4АтVIT 1П4-5АтVIT 1П4-6АтVIT | 1П4-1АтVIП 1П4-2АтVIП 1П4-3АтVIП - - - | 3,5(360) 15,5(1585) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) 33,9(3455) | 4,4(450) 18,4(1875) 21,3(2.175) 27,2(2775) 32,4(3300) 40,2(4100) | М350 М350 М400 М500 М500 М500 |  | 42,2 51,2 59,6 76,8 99,0 123,8 |
| Ат-V | 1П4-1АтVT 1П4-2АтVT 1П4-3АтVT 1П4-4АтVT 1П4-5АтVT 1П4-6АтVIT 1П4-7АтVIT | 1П4-1АтVП 1П4-2АтVП 1П4-3АтVП 1П4-4АтVП 1П4-5АтVП - - | 4,4(445) 16,4(1670) 21,2(2160) 25,9(2645) 30,9(3150) 36,2(3690) 44,1(4495) | 5,4(550) 19,4(1975) 25,2(2575) 31,1(3175) 37,0(3775) 42,9(4375) 52,7(5375) | М250 М300 М350 М350 М400 М450 М500 | 0,83 | 42,2 55,.0 63,8 81,6 106,6 132,2 146,5 |
| Ат-VСК | 1П4-1АтVСКT-П 1П4-2АтVСКT-П 1П4-3АтVСКT-П 1П4-4АтVСКT-П 1П4-5АтVСКT-П 1П4-6АтVСКT-П 1П4-7АтVСКT-П | 1П4-1АтVСКП-П 1П4-2АтVСКП-П 1П4-3АтVСКП-П - - - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,0(2750) 33,9(3455) 41,8(4265) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,6(2100) 26,5(2700) 32,4(3300) 40,2(4100) 50,0(5100) | М250 М300 М350 М450 М450 М500 М500 |  | 42,2 55,0 63,8 81,6 106,6 132,2 146,5 |
| А-IV | 1П4-1АIVT 1П4-2АIVT 1П4-3АIVT 1П4-4АIVT 1П4-5АIVT 1П4-6АIVT 1П4-7АIVT | 1П4-1АIVП 1П4-2АIVП 1П4-3АIVП 1П4-4АIVП 1П4-5АIVП - - | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 21,2(2160) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 30,9(31500) 27,0(2750) 36,2(3690) 33,9(3455) 44,1(4495) 41,8(4265) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 25,2(2575) 20,6(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 37,0(3775) 32,4(3300) 42,9(4375) 40,2(4100) 52,7(5375) 50,0(5100) | М200 М250 М300 M350 M350 М450 М500 |  | 45,0 59,2 68,0 86,8 115,0 141,8 156,9 |
| Плиты типоразмера 1П5 межколонные |
| Ат-VI | 1П5-1АтVIT 1П5-2АтVIT 1П5-3АтVIT 1П5-4АтVIT 1П5-5АтVIT 1П5-6АтVIT | 1П5-1АтVIП 1П5-2АтVIП 1П5-3АтVIП - - - | 3,5(360) 15,5(1585) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) 33,9(3455) | 4,4(450) 18,4(1875) 21,3(2.175) 27,2(2775) 32,4(3300) 40,2(4100) | М350 М350 М400 М500 М500 М500 |  | 38,5 42,1 45,7 54,3 58,9 84,0 |
| Ат-V | 1П5-1АтVT 1П5-2АтVT 1П5-3АтVT 1П5-4АтVT 1П5-5АтVT 1П5-6АтVIT 1П5-7АтVIT | 1П5-1АтVП 1П5-2АтVП 1П5-3АтVП 1П5-4АтVП 1П5-5АтVП - - | 4,4(445) 16,4(1670) 21,2(2160) 25,9(2645) 30,9(3150) 36,2(3690) 44,1(4495) | 5,4(550) 19,4(1975) 25,2(2575) 31,1(3175) 37,0(3775) 42,9(4375) 52,7(5375) | М250 М300 М350 М350 М400 М450 М500 | 0,68 | 38,5 45,7 49,9 58,9 64,1 84,0 99,6 |
| Ат-VСК | 1П5-1АтVСКT-П 1П5-2АтVСКT-П 1П5-3АтVСКT-П 1П5-4АтVСКT-П 1П5-5АтVСКT-П 1П5-6АтVСКT-П 1П5-7АтVСКT-П | 1П5-1АтVСКП-П 1П5-2АтVСКП-П 1П5-3АтVСКП-П - - - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,0(2750) 33,9(3455) 41,8(4265) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,6(2100) 26,5(2700) 32,4(3300) 40,2(4100) 50,0(5100) | М250 М300 М350 М450 М450 М500 М500 |  | 38,5 45,7 49,9 58,9 64,1 84,0 99,6 |
| А-IV | 1П5-1АIVT 1П5-2АIVT 1П5-3АIVT 1П5-4АIVT 1П5-5АIVT 1П5-6АIVT 1П5-7АIVT | 1П5-1АIVП 1П5-2АIVП 1П5-3АIVП 1П5-4АIVП 1П5-5АIVП - - | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 21,2(2160) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 30,9(31500) 27,0(2750) 36,2(3690) 33,9(3455) 44,1(4495) 41,8(4265) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 25,2(2575) 20,6(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 37,0(3775) 32,4(3300) 42,9(4375) 40,2(4100) 52,7(5375) 50,0(5100) | М200 М250 М300 M350 M350 М450 М500 |  | 38,5 49,9 54,5 64,1 69,9 93,4 110,0 |
| Плиты типоразмера 1П6 межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |
| Ат-VI | 1П6-1АтVIT 1П6-2АтVIT 1П6-3АтVIT 1П6-4АтVIT 1П6-5АтVIT 1П6-6АтVIT | 1П6-1АтVIП 1П6-2АтVIП 1П6-3АтVIП - - - | 3,5(360) 15,5(1585) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) 33,9(3455) | 4,4(450) 18,4(1875) 21,3(2175) 27,2(2775) 32,4(3300) 40,2(4100) | М350 М350 М400 М500 М500 М500 |  | 35,8 39,2 42,4 50,3 54,5 78,0 |
| Ат-V | 1П6-1АтVT 1П6-2АтVT 1П6-3АтVT 1П6-4АтVT 1П6-5АтVT 1П6-6АтVIT 1П6-7АтVIT | 1П6-1АтVП 1П6-2АтVП 1П6-3АтVП 1П6-4АтVП 1П6-5АтVП - - | 4,4(445) 16,4(1670) 21,2(2160) 25,9(2645) 30,9(3150) 36,2(3690) 44,1(4495) | 5,4(550) 19,4(1975) 25,2(2575) 31,1(3175) 37,0(3775) 42,9(4375) 52,7(5375) | М250 М300 М350 М350 М400 М450 М500 | 0,63 | 35,8 42,4 46,2 54,5 59,3 78,0 92,6 |
| Ат-VСК | 1П6-1АтVСКT-П 1П6-2АтVСКT-П 1П6-3АтVСКT-П 1П6-4АтVСКT-П 1П6-5АтVСКT-П 1П6-6АтVСКT-П 1П6-7АтVСКT-П | 1П6-1АтVСКП-П 1П6-2АтVСКП-П 1П6-3АтVСКП-П - - - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,0(2750) 33,9(3455) 41,8(4265) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,6(2100) 26,5(2700) 32,4(3300) 40,2(4100) 50,0(5100) | М250 М300 М350 М450 М450 М500 М500 |  | 35,8 42,4 46,2 54,5 59,3 78,0 92,6 |
| А-IV | 1П6-1АIVT 1П6-2АIVT 1П6-3АIVT 1П6-4АIVT 1П6-5АIVT 1П6-6АIVT 1П6-7АIVT | 1П6-1АIVП 1П6-2АIVП 1П6-3АIVП 1П6-4АIVП 1П6-5АIVП - - | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 21,2(2160) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 30,9(31500) 27,0(2750) 36,2(3690) 33,9(3455) 44,1(4495) 41,8(4265) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 25,2(2575) 20,6(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 37,0(3775) 32,4(3300) 42,9(4375) 40,2(4100) 52,7(5375) 50,0(5100) | М200 М250 М300 M350 M350 М450 М500 |  | 35,8 46,2 50,4 59,3 64,5 86,6 102,2 |
| Плиты типоразмера 1П7 межколонные |
| - | 1П7-1T 1П7-2Т 1П7-3Т 1П7-4Т 1П7-5Т 1П7-6Т | 1П7-1П 1П7-2П 1П7-3П 1П7-4П - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,2(1750) 27,0(2750) 33,8(3450) 41,7(4250) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,6(2100) 32,4(3300) 40,2(4100) 50,0(5100) | M200 M200 M200 M300 M400 M500 | 0,6 | 45,5 63,9 78,9 89,3 101,1 127,2 |
| Плиты типоразмера 1П8 межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения |
| - | 1П8-1Т 1П8-2Т 1П8-3Т 1П8-4Т 1П8-5Т 1П8-6Т | 1П8-1П 1П8-2П 1П8-3П 1П8-4П - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,2(1750) 27,0(2750) 33,8(3450) 41,7(4250) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,6(2100) 32,4(3300) 40,2(4100) 50,0(5100) | M200 M200 M200 M300 M400 M500 | 0,55 | 42,6 59,5 72,2 82,2 92,8 116,5 |
| Плиты типоразмера 2П1 рядовые |
| Ат-VI | 2П1-1АтVIТ 2П1-2ATVIT 2П1-3АтVIТ 2П1-4АтVIТ 2П1-5ATVIT | 2П1-1АтVIП 2П1-2АтVIП 2П1-3АтVIП - - | 4,4(445) 14,7(1500) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) | 5,4(550) 17,4(1775) 21,3(2175) 27,2(2775) 32,4(3300) | M350 M350 M400 M500 M500 |  | 55,7 74,0 86,1 109,8 137,6 |
| Ат-V | 2П1-1АтVТ 2П1-2АтVТ 2П1-3АтVТ 2П1-4АтVТ 2П1-5АтVТ 2П1-6АтVТ | 2П1-1АтVП 2П1-2АтVП 2П1-3АтVП 2П1-4АтVП - - | 4,4(445) 17,2(1755) 20,8(2120) 26,8(2730) 30,9(3150) 36,2(3690) | 5,4(550) 20,3(2075) 24,8(2525) 32,1(3275) 37,0(3775) 42,9(4375) | M250 M300 M350 M400 M450 M500 | 0,95 | 58,9 79,0 91,7 116,0 147,6 185,2 |
| Ат-VСК | 2П1-1АтVСКТ-П 2П1-2АтVСКТ-П 2П1-3АтVСКТ-П 2П1-4АтVСКТ-П 2П1-5АтVСКТ-П 2П1-6АтVСКТ-П | 2П1-1АтVСКП-П 2П1-2АтVСКП-П 2П1-3АтVСКП-П - - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,6(2815) 33,9(3455) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,5(2100) 26,5(2700) 33,1(3375) 40,2(4100) | M250 M350 M400 M450 M500 M600 |  | 58,9 79,0 91,7 116,0 147,6 185,2 |
| А-IV | 2П1-1AIVT 2П1-2AIVT 2П1-3AIVT 2П1-4AIVT 2П1-5AIVT 2П1-6AIVT | 2П1-1AIVП 2П1-2AIVП 2П1-3AIVП 2П1-4AIVП - - | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 20,8(2120) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 30,9(3150) 27,6(2815) 36,2(3690) 33,9(3455) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 24,8(2525) 20,5(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 37,0(3775) 33,1(3375) 42,9(4375) 40,2(4100) | M200 M300 M350 M350 M450 M500 |  | 62,7 84,6 97,9 126,4 158,8 197,6 |
| Плиты типоразмера 2П1 рядовые у торца или температурного шва здания или сооружения |
| Ат-VI | 2П1-1АтVIТ-1 2П1-2ATVIT-1 2П1-3АтVIТ-1 2П1-4АтVIТ-1 2П1-5ATVIT-1 | 2П1-1АтVIП-1 2П1-2АтVIП-1 2П1-3АтVIП-1 - - | 4,4(445) 14,7(1500) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) | 5,4(550) 17,4(1775) 21,3(2175) 27,2(2775) 32,4(3300) | M350 M350 M400 M500 M500 |  | 58,1 76,4 88,5 112,2 140,0 |
| Ат-V | 2П1-1АтVТ-1 2П1-2АтVТ-1 2П1-3АтVТ-1 2П1-4АтVТ-1 2П1-5АтVТ-1 2П1-6АтVТ-1 | 2П1-1АтVП-1 2П1-2АтVП-1 2П1-3АтVП-1 2П1-4АтVП-1 - - | 4,4(445) 17,2(1755) 20,8(2120) 26,8(2730) 30,9(3150) 36,2(3690) | 5,4(550) 20,3(2075) 24,8(2525) 32,1(3275) 37,0(3775) 42,9(4375) | M250 M300 M350 M400 M450 M500 |  | 61,3 81,4 94,1 118,4 150,0 187,6 |
| Ат-VСК | 2П1-1АтVСКТ-1П 2П1-2АтVСКТ-1П 2П1-3АтVСКТ-1П 2П1-4АтVСКТ-1П 2П1-5АтVСКТ-1П 2П1-6АтVСКТ-1П | 2П1-1АтVСКП-1П 2П1-2АтVСКП-1П 2П1-3АтVСКП-1П - - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,6(2815) 33,9(3455) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,5(2100) 26,5(2700) 33,1(3375) 40,2(4100) | M250 M350 M400 M450 M500 M600 | 0,95 | 61,3 81,4 94,1 118,4 150,0 187,6 |
| А-IV | 2П1-1AIVT-1 2П1-2AIVT-1 2П1-3AIVT-1 2П1-4AIVT-1 2П1-5AIVT-1 2П1-6AIVT-1 | 2П1-1AIVП-1 2П1-2AIVП-1 2П1-3AIVП-1 2П1-4AIVП-1 - - | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 20,8(2120) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 30,9(3150) 27,6(2815) 36,2(3690) 33,9(3455) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 24,8(2525) 20,5(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 37,0(3775) 33,1(3375) 42,9(4375) 40,2(4100) | M200 M300 M350 M350 M450 M500 |  | 65,1 87,0 100,3 128,8 161,2 200,0 |
| Плиты типоразмера 2П1 межколонные |
| Ат-VI | 2П1-1АтVIТ-2 2П1-2ATVIT-2 2П1-3АтVIТ-2 2П1-4АтVIТ-2 2П1-5ATVIT-2 | 2П1-1АтVIП-2 2П1-2АтVIП-2 2П1-3АтVIП-2 - - | 4,4(445) 14,7(1500) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) | 5,4(550) 17,4(1775) 21,3(2175) 27,2(2775) 32,4(3300) | M350 M350 M400 M500 M500 |  | 54,8 77,9 89,7 111,1 138,0 |
| Ат-V | 2П1-1АтVТ-2 2П1-2АтVТ-2 2П1-3АтVТ-2 2П1-4АтVТ-2 2П1-5АтVТ-2 2П1-6АтVТ-2 | 2П1-1АтVП-2 2П1-2АтVП-2 2П1-3АтVП-2 2П1-4АтVП-2 - - | 4,4(445) 17,2(1755) 20,8(2120) 26,8(2730) 30,9(3150) 36,2(3690) | 5,4(550) 20,3(2075) 24,8(2525) 32,1(3275) 37,0(3775) 42,9(4375) | M250 M300 M350 M400 M450 M500 |  | 58,0 82,9 95,3 117,3 148,6 186,1 |
| Ат-VСК | 2П1-1АтVСКТ-2П 2П1-2АтVСКТ-2П 2П1-3АтVСКТ-2П 2П1-4АтVСКТ-2П 2П1-5АтVСКТ-2П 2П1-6АтVСКТ-2П | 2П1-1АтVСКП-2П 2П1-2АтVСКП-2П 2П1-3АтVСКП-2П - - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,6(2815) 33,9(3455) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,5(2100) 26,5(2700) 33,1(3375) 40,2(4100) | M250 M350 M400 M450 M500 M600 | 0,9 | 58,0 82,9 95,3 117,3 148,6 186,1 |
| А-IV | 2П1-1AIVT-2 2П1-2AIVT-2 2П1-3AIVT-2 2П1-4AIVT-2 2П1-5AIVT-2 2П1-6AIVT-2 | 2П1-1AIVП-2 2П1-2AIVП-2 2П1-3AIVП-2 2П1-4AIVП-2 - - | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 20,8(2120) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 30,9(3150) 27,6(2815) 36,2(3690) 33,9(3455) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 24,8(2525) 20,5(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 37,0(3775) 33,1(3375) 42,9(4375) 40,2(4100) | M200 M300 M350 M350 M450 M500 |  | 61,8 88,5 101,5 127,7 159,8 198,5 |
| Плиты типоразмера 2П1 межколонные у торца или температурного шва здания |
| Ат-VI | 2П1-1АтVIТ-3 2П1-2ATVIT-3 2П1-3АтVIТ-3 2П1-4АтVIТ-3 2П1-5ATVIT-3 | 2П1-1АтVIП-3 2П1-2АтVIП-3 2П1-3АтVIП-3 - - | 4,4(445) 14,7(1500) 17,9(1825) 22,6(2310) 27,0(2750) | 5,4(550) 17,4(1775) 21,3(2175) 27,2(2775) 32,4(3300) | M350 M350 M400 M500 M500 |  | 57,7 78,9 90,7 112,0 139,8 |
| Ат-V | 2П1-1АтVТ-3 2П1-2АтVТ-3 2П1-3АтVТ-3 2П1-4АтVТ-3 2П1-5АтVТ-3 2П1-6АтVТ-3 | 2П1-1АтVП-3 2П1-2АтVП-3 2П1-3АтVП-3 2П1-4АтVП-3 - - | 4,4(445) 17,2(1755) 20,8(2120) 26,8(2730) 30,9(3150) 36,2(3690) | 5,4(550) 20,3(2075) 24,8(2525) 32,1(3275) 37,0(3775) 42,9(4375) | M250 M300 M350 M400 M450 M500 |  | 60,9 83,9 96,3 118,2 149,8 185,5 |
| Ат-VСК | 2П1-1АтVСКТ-3П 2П1-2АтVСКТ-3П 2П1-3АтVСКТ-3П 2П1-4АтVСКТ-3П 2П1-5АтVСКТ-3П 2П1-6АтVСКТ-3П | 2П1-1АтVСКП-3П 2П1-2АтVСКП-3П 2П1-3АтVСКП-3П - - - | 3,5(360) 13,2(1350) 17,3(1760) 22,0(2245) 27,6(2815) 33,9(3455) | 4,4(450) 15,7(1600) 20,5(2100) 26,5(2700) 33,1(3375) 40,2(4100) | M250 M350 M400 M450 M500 M600 | 0,88 | 60,9 83,9 96,3 118,2 149,8 185,5 |
| А-IV | 2П1-1AIVT-3 2П1-2AIVT-3 2П1-3AIVT-3 2П1-4AIVT-3 2П1-5AIVT-3 2П1-6AIVT-3 | 2П1-1AIVП-3 2П1-2AIVП-3 2П1-3AIVП-3 2П1-4AIVП-3 - - | 4,4(445) 3,5(360) 16,4(1670) 13,2(1350) 20,8(2120) 17,3(1760) 25,9(2645) 22,0(2245) 30,9(3150) 27,6(2815) 36,2(3690) 33,9(3455) | 5,4(550) 4,4(450) 19,4(1975) 15,7(1600) 24,8(2525) 20,5(2100) 31,1(3175) 26,5(2700) 37,0(3775) 33,1(3375) 42,9(4375) 40,2(4100) | M200 M300 M350 M350 M450 M500 |  | 64,7 89,5 102,5 128,6 161,0 197,9 |

Примечания:

1. Нагрузка на плиты с напрягаемой арматурой класса А-IV указана: в числителе - для плит, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной среды, в знаменателе - для плит, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газообразной среды.

2. Нагрузки приведены с учетом коэффициента надежности по назначению (n = 1,0 и без учета веса плиты (с заливкой швов раствором), который равен:

для плит шириной 1,5 и 3,0 м из тяжелого бетона - 2,9 кПа (295 кгс/м2) при (f = 1,0 и 3,2 кПа (325 кгс/м2) при (f  > 1, а из легкого бетона - 2,35 кПа (240 кгс/м2) при (f = 1 и 2,60 кПа (265 кгс/м2) при (f > 1;

для плит шириной 0,95 м из тяжелого бетона - 3,6 кПа (370 кгс/м2) при (f = 1 и 4,0 кПа (405 кгс/м2) при (f > 1, а из легкого бетона - 3,0 кПа (305 кгс/м2) при (f = 1 и 3,3 кПа (335 кгс/м2) при (f > 1;

для плит шириной 0,75 м из тяжелого бетона - 4,1 кПа (415 кгс/м2) при (f = 1 и 4,5 кПа (455 кгс/м2) при (f > 1, а из легкого бетона - 3,2 кПа (330 кгс/м2) при (f = 1 и 3,6 кПа (365 кгс/м2) при (f > 1.

3. В таблице не приведены марки плит типоразмеров 1П3 и 2П1 с круглыми отверстиями для установки вентиляционных устройств и марки плит с дополнительными характеристиками, отражающими конструктивные особенности и особые условия применения плит (наличие квадратных и круглых отверстий, дополнительных закладных изделий, стойкость при наличии агрессивных сред, стойкость с сейсмическим воздействиям, к воздействию низких температур и т.п.). Дополнительные параметры указанных плит принимают по рабочим чертежам серий 1.442.1-1 и 1.442.1-2 и проектной документации конкретного здания или сооружения и отражают их в марке плит согласно требованиям ГОСТ 23009-78.

4. В случае установки в плитах дополнительных закладных изделий (п. 1.4) расход стали на плиту следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение.

5. В случае применения в качестве напрягаемой арматурной стали класса А-V вместо Ат-V, Ат-IVС или Ат-IVK вместо А-IV в марке плит следует заменить обозначение класса арматурной стали соответственно АтV на AV и AIV на АтIVC или АтIVK.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серий 1.442.1-1 и 1.442.1-2.

2.2. Плиты должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости, установленным рабочими чертежами на эти плиты.

2.3. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной);

по морозостойкости бетона;

к маркам сталей для закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по отклонениям толщины защитного слоя бетона до арматуры;

по защите от коррозии;

по применению форм для изготовления плит.

2.4. Плиты следует изготовлять из тяжелого бетона (средней плотности более 2200 до 2500 кг/м3 включ.) или легкого бетона (средней плотности более 1800 до 2000 кг/м включ.) марок по прочности на сжатие, указанных в табл. 2.

2.5. Коэффициент вариации прочности бетона и партии для плит высшей категории качества не должен быть более 9 %.

2.6. Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) следует производить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности.

Значение нормируемой передаточной прочности бетона предварительно напряженных плит в зависимости от марки бетона, вида и класса напрягаемой арматурной стали должно соответствовать указанному в рабочих чертежах на эти плиты.

2.7. Значение нормируемой отпускной прочности бетона предварительно напряженных плит принимают равным значению нормируемой передаточной прочности, а плит с ненапрягаемой арматурой - равным 70 % марки бетона по прочности на сжатие. При поставке плит в холодный период года значение нормируемой отпускной прочности бетона может быть повышено, но не более 85 % марки бетона по прочности на сжатие.

Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно соответствовать указанному в проектной документации на конкретное здание или сооружение и в заказе на изготовление плит согласно требованиям ГОСТ 13015.0-83.

2.8. Легкий бетон плит должен иметь плотную структуру и удовлетворять требованиям ГОСТ 25820-83 по показателям пористости уплотненной бетонной смеси и отклонению средней плотности бетона.

2.9. Качество материалов, применяемых для приготовления бетона, должно обеспечивать выполнение технических требований к бетону, установленных настоящим стандартом, и удовлетворять требованиям для тяжелого бетона - ГОСТ 26633-85, для легкого бетона - ГОСТ 25820-83.

2.10. Для плит, эксплуатируемых при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды, следует применять бетон, удовлетворяющий требованиям, установленным проектной документацией (согласно требованиям строительных норм и правил по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии) и указанным в заказе на изготовление плит.

2.11. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных плит, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной среды, следует применять арматурную сталь классов Ат-VI, Aт-V, A-V, A-IVC, А-IV, а плит, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, - арматурную сталь классов Ат-VCK, A-IV и Ат-IVK.

Для плит первой категории качества вместо напрягаемой арматурной стали класса A-IV допускается применять арматурную сталь класса А-IIIв, изготовляемую из арматурной стали класса А-III, упроченной вытяжкой, с контролем величины напряжения и предельного удлинения в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах серий 1.442.1-1 и 1.442.1-2.

2.12. В качестве ненапрягаемой арматуры следует применять арматурную сталь классов Ат-IIIС, Ат-III и Вр-I.

Применение арматурной стали класса Ат-IIIС при среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды на плиты не допускается.

2.13. Арматурная сталь должна удовлетворять требованиям:

термомеханически и термически упроченная арматурная сталь классов Ат-VI, Aт-V, Aт-VСК, A-IVC, Ат-IVК и Ат-IIIС - ГОСТ 10884-81;

стержневая горячекатаная арматурная сталь классов А-V, A-IV и А-III - ГОСТ 5781-82;

арматурная проволока класса Вр-I - ГОСТ 6727-80.

2.14. Марки арматурной стали, применяемой для армирования плит, должны соответствовать маркам, установленным проектной документацией согласно СНиП 2.03.01-84 и указанным в заказе на изготовление плит.

2.15. Форма и размеры арматурных и закладных изделий, а также их положение в плитах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах серий 1.442.1-1 и 1.442.1-2.

2.16. Постоянные анкеры напрягаемой арматуры следует выполнять в виде опрессованных обойм или высаженных головок. Форма и размеры опрессованных обойм и высаженных головок должны соответствовать указанным на черт. 5.

Высаженная головка 	Опрессованная обойма

Черт. 5

2.17. Натяжение арматурной стали классов Ат-V, Aт-VСК, Aт-IVC, Ат-IVК, Ат-V, A-IV и А-IIIв следует осуществлять электротермическим или механическим способами, стали классов Ат-VI - механическим способом.

2.18. Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемой по окончании натяжения ее на упоры, должны соответствовать приведенным в проектной документации на плиты.

Значения фактических отклонений напряжений в напрягаемой арматуре не должны превышать ±10 %.

2.19. Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предельных, указанных в табл. 3.

Таблица 3

мм

| Наименование отклонения | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. для плит категории качества |
| --- | --- | --- |
| геометрического параметра |  | первой | высшей |
| Отклонение от линейного размера | Длина плиты Ширина плиты: 740 и 935 1485 2985 Высота плиты Толщина полки, размеры ребер Положение проемов, отверстий и вырезов Положение закладных изделий в плоскости плиты: опорные изделия дополнительные изделия из плоскости плиты | ±10 ±4 +5 ±8 ±5 -3, +5 5 5 10 3 | ±10 ±4 ±5 ±8 ±5 -3, +5 5 5 10 3 |
| Отклонение от прямолинейности | Прямолинейность профиля наружной боковой поверхности плит: на заданной длине 1000 на всей длине | 3 8 | 3 5 |
| Отклонение от плоскостности | Плоскостность нижней поверхности плиты относительно условной плоскости, проходящей через три угловые точки плиты | 10 | 8 |
| Отклонение от равенства диагоналей | Разность длин диагоналей верхней плоскости плиты | 16 | 12 |

2.20. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду плит по ГОСТ 13015.0-83.

Категория бетонной поверхности плит должна соответствовать установленной проектной документацией на конкретное здание или сооружение и указанной в заказе на изготовление плит.

2.21. В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускают, за исключением:

усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм;

поперечных в верхней зоне продольных ребер от обжатия бетона, размеры которых не должны превышать указанных в рабочих чертежах на плиты;

поперечных в торцевых ребрах, ширина которых не должна превышать 0,3 мм.

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки плит - по ГОСТ 13015.1-81 и настоящему стандарту. При этом плиты принимают:

по результатам периодических испытаний - по показателям морозостойкости бетона, пористости уплотненной смеси легкого бетона, а также по водонепроницаемости бетона плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

по результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (марки бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), средней плотности легкого бетона, соответствия арматурных и закладных изделий проектной документации, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин, категории бетонной поверхности.

3.2. Испытания плит по прочности, жесткости и трещиностойкости проводят нагружением только для типоразмеров 1П1, 1П3 и 2П1 перед началом массового изготовления плит и в дальнейшем при изменении технологии их изготовления, вида и качества применяемых материалов.

3.3. Испытания бетона по показателю пористости (объему межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого бетона следует проводить не реже одного раза в месяц.

3.4. Плиты по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности и ширины раскрытия технологических трещин следует принимать по результатам одноступенчатого выборочного контроля.

# 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Испытания плит по прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829-85 и рабочих чертежей на эти плиты.

4.2. Прочность бетона плит следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105-86.

При контроле прочности бетона неразрушающими методами фактическую передаточную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-78 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0-77 - ГОСТ 22690.4-77, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытаний бетона.

4.3. Морозостойкость бетона плит следует определять по ГОСТ 10060-86 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.4. Водонепроницаемость бетона плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.5. Объем межзерновых пустот в уплотненной смеси легкого бетона следует определять по ГОСТ 10181.0-81 и ГОСТ 10181.3-81.

4.6. Среднюю плотность легкого бетона плит следует определять по ГОСТ 12730.1-78 или ГОСТ 17623-78.

4.7. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий следует принимать по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.

4.8. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, следует измерять по ГОСТ 22362-77.

4.9. Размеры и отклонения от прямолинейности, плоскостности и равенства диагоналей поверхностей плит, ширину раскрытия технологических трещин, качество бетонных поверхностей и внешний вид плит следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.

4.10. Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625-83 и ГОСТ 22904-78.

# 5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка плит - по ГОСТ 13015.2-81. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на наружной грани торцевого или продольного ребра плиты.

5.2. Требования к документу о качестве плит, поставляемых потребителю, - по ГОСТ 13015.3-81.

Дополнительно в документе о качестве плит должна быть приведена марка бетона по морозостойкости, а для плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, - марка бетона по водонепроницаемости (если эти показатели приведены в заказе на изготовление плит).

5.3. Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 и настоящего стандарта.

5.3.1. Плиты следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях.

5.3.2. Высота штабеля плит не должна превышать 2,5 м.

5.3.3. Подкладки под плитами и прокладки между ними в штабеле следует располагать по торцам продольных ребер в местах установки опорных закладных изделий.

5.3.4. При транспортировании плиты следует укладывать на транспортные средства продольной осью по направлению движения транспорта.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений [ЦНИИпромзданий] Госстроя СССР

Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона [НИИЖБ] Госстроя СССР

Научно-исследовательским институтом строительных конструкций [НИИСК] Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. М. Трахтенгерц (руководитель темы); Г. В. Выжигин, канд. техн. наук; Т. Е. Суровова; О.А. Дорожкина; В. И. Пименова; Г. И. Бердичевский, д-р техн. наук; А. Е. Кузьмичев, канд. техн. наук; В. П. Ковтунов, канд. техн. наук; Н. Н. Светликова

2. ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений [ЦНИИпромзданий] Госстроя СССР

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 02.03.87 № 41

4. ВЗАМЕН ГОСТ 21506-76 [в части плит высотой 400 мм]

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 5781-82 | 2.13 |
| ГОСТ 6727-80 | 2.13 |
| ГОСТ 8829-85 | 4.1 |
| ГОСТ 10060-86 | 4.3 |
| ГОСТ 10180-78 | 4.2 |
| ГОСТ 10181.0-81 | 4.5 |
| ГОСТ 10181.3-81 | 4.5 |
| ГОСТ 10922-75 | 4.7 |
| ГОСТ 12730.0-78 | 4.4 |
| ГОСТ 12730.1-78 | 4.6 |
| ГОСТ 12730.5-84 | 4.4 |
| ГОСТ 13015-75 | 4.9 |
| ГОСТ 13015.0-83 | 2.3, 2.20 |
| ГОСТ 13015.1-81 | 3.1 |
| ГОСТ 13015.2-81 | 5.1 |
| ГОСТ 13015.3-81 | 5.2 |
| ГОСТ 13015.4-84 | 5.3 |
| ГОСТ 17623-78 | 4.6 |
| ГОСТ 17624-78 | 4.2 |
| ГОСТ 17625-83 | 4.10 |
| ГОСТ 18105-86 | 4.2 |
| ГОСТ 22362-77 | 4.8 |
| ГОСТ 22690.0-77 - 22690.4-77 | 4.2 |
| ГОСТ 22904-78 | 4.10 |
| ГОСТ 23009-78 | 1.2 |
| ГОСТ 23858-79 | 4.7 |
| ГОСТ 25820-83 | 2.8, 2.9 |
| ГОСТ 26633-85 | 2.9 |
| СНиП 2.01.01-82 | Вводная часть |
| СНиП 2.03.01-84 | Вводная часть, 2.14 |
| СНиП 2.03.04-84 | Вводная часть |